1. Краткое описание достижения

Модифицирование фторопласта - 4 осуществляют металлорганическим комплексом, приготовленным в глиме. Время приготовления комплекса 0.5 часа. Активность комплекса сохраняется в течение 10 суток. Степень модификации оценивается по смачиваемости поверхности полимера. Хорошая смачиваемость пленок из фторопласта свидетельствует о их высокой адгезии.

2.Техническая характеристика

- Разрушающее напряжение при растяжение модифицированных пленок составляет  43500 - 45200 кН/м (по ТУ 6-05-1285-76 не менее 42140 кН/м), немодифицированной пленки - 57000 кН/м.

- Предел прочности, характеризующий величину адгезии, при сдвиге образцов модифициванных фторопластовых пленок, склеенных друг с другом и пленок с металлами: сплав алюминия Д 16Т, сталь марки 1Х18Н9Т, латунь марки Л-69 составляет соответственно 174,68 кН/м2, 185,86 кН/м2, 192,21 кН/м2, 165,14 кН/м2. Немодифицированные пленки не склеиваются.

- Клеящий агент: клей К-300, изготовленный из смолы Л-20 и декалита 6.

Способ отрабатывался на фторопластовой пленке толщиной 60 мкм.

3. Назначение и область использования

Изобретение относится к области поверхностной модификации фторопласта - 4 и может быть использовано для последующего склеивания с другими материалами и создания на его основе композиционных материалов.

Если Вас заинтересовала данная научно-техническая продукция и возникли вопросы по ее использованию и внедрению в производство, просим обращаться  к Вампиловой Виктории Васильевне.
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