1. Краткое описание

 достижения

Модифицирование политетрафторэтилена (ПТФЭ) - фторопласта - 4 осуществляют металлорганическим комплексом, приготовленным в диэфирах. Время приготовления  комплекс 0,5 - 2 час в зависимости от применяемого растворителя. Активность комплекса сохраняется в течение 8 - 20 суток. Степень модификации оценивается по смачиваемости поверхности полимера. Хорошая смачиваемость пленок свидетельствует о их высокой адгезии. 

2. Техническая

 характеристика

- Угол смачивания снижается с 970 до 480 - 570.

- Разрушающее напряжение при растяжении, кН/м (по ТУ 6-05-1285-76 не менее 42140), для не модифицированной пленки - 57000 кН/м, для модифицированной - 43700 - 45200.

- Предел прочности, характеризующий величину адгезии, при сдвиге образцов модифицированных фторопластовых пленок. склеенных друг с другом и пленки с металлом - сплав алюминия Д16Т, составляет соответственно 140,14 - 167,6 кН/м2 и 138,18 - 256,1 кН/м2 в зависимости от используемого клеящего агента (клей БФ - 4, К - 300, изготовленный из смолы Л - 20 и деколита 6, и лаки МЛ - 92, ПЭ933. Способ отрабатывался на пленке толщиной 100 мкм. Не модифицированные пленки не склеиваются. 

3. Назначение и область

 применения

Изобретение относится к области поверхностной модификации полимера и может быть использовано в химической промышленности, где требуются материалы, отличающиеся повышенной химической стойкостью против воздействия паров и агрессивных сред, в частности к технологии производства металлополимерных изделий на основе фторопласта - 4.

4. Сведения о документации 
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