1. Краткое описание достижения

А. Обработку поверхности политетрафторэтилена (ПТФЭ) - фторопласта - 4 осуществляют металлоорганическим комплексом в тетрагидрофуране (ТГФ). Комплекс готовят при определенном соотношение реагирующих компонентов. Время приготовления комплекса 2-2,5 часа. Активность комплекса сохраняется в течение 10-20 суток. Хорошая смачиваемость пленок, обработанных раствором комплекса, свидетельствует о их высокой адгезии. Изменение адгезионных свойств модифицированных пленок по сравнению с исходными оценивали по углу смачивания и пределу прочности при сдвиге образцов фторопластовых пленок, склеенных друг с другом и с металлом - сплав алюминия Д16Т. Величина адгезии пленок после обработки комплексом составляет 177,6 - 206,8 кН/м2 при использовании клея к-300, для необработанных пленок - 0 (пленки совершенно не склеиваются).

Способ отрабатывался на пленке толщиной 100 мкм.

Б. Обработку поверхности фторопласта - 4 осуществляют раствором, приготовленным из отходов комплекса в ТГФ, образуемых по способу А (А.с. 1085214). Обработка составом на основе отходов позволяет сохранить высокие адгезионные свойсва полимера и создать практически безотходное производство.

2. Назначение и область использования

Изобретение касается физико-химической обработки поверхности полимера и может быть использовано в области химического нанесения металлических покрытий на неметаллические материалы, в частности к травлению поверхности фторопласта перед химической металлизацией.

3. Техническая характеристика

Краевой угол смачивания для немодифицированной пленки - 970, для модифицированной - 550.

- А. Предел прочности при сдвиге склеенных образцов пленок 177,6 - 186,4 кН/м2, пленки с металлом 196,5 - 206,8 кН/м2.

- Б.  Предел прочности при сдвиге склеенных образцов пленок 175,5 - 180,2 кН/м2, пленки с металлом 193,5 - 199,7кН/м2.

4. Сведения о документации

1. А.с.1085214 СССР, 1981, с гриф. “Т”.

2. А.с. 1378344 СССР, 1986, с гриф. “Т”.

5. Сведения об использование (реализации)

А.с.1085214 внедрено в 1985 г. на Приборостроительном производственном объединении г. Улан-Удэ, АООТ и используется по настоящее время.

Если Вас заинтересовала данная научно-техническая продукция и возникли вопросы по ее использованию и внедрению в производство, просим обращаться  к Вампиловой Виктории Васильевне.

Адрес: 670013, Восточно-Сибирский Государственный технологический университет, 

ул. Ключевская, 42а, НИС ВСГТУ.

тел. раб.: (301-2) 37-93-44

тел. дом.  (301-2) 34-01-95

Факс: (301-2) 33-37-06

Е-mail:office @ vsgtu.eastsib.ru
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